	VOCE DI CAPITOLATO                                                                                                                                           Prefabbricati LP Srl
Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato

“muro a contrafforti” in conglomerato cementizio armato.
 
elementi muro a contrafforti

Nel titolo sono compresi le forniture e le prestazioni di seguito elencate ed ogni altro e qualsiasi onere, anche se non esplicitamente indicato, occorrente a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.


Fornitura e posa in opera di Muro di Sostegno Prefabbricato facciavista in cemento, rivestito in pietra o con aiuole orizzontali, posizionato su idonea fondazione prefabbricata da compensarsi a parte, costituito da pannelli verticali o inclinati in cemento armato vibrato provvisti dalla parte contro terra di costole di irrigidimento che si estendono dalla sommità alla base del muro, dalla quale fuoriescono le armature (ferri di ripresa) per il collegamento con la fondazione prefabbricata; la parte a vista può essere costituita da un rivestimento di elementi in pietra naturale o artificiali; Il muro può essere provvisto anche di aiuole orizzontali autodrenanti per la crescita della vegetazione per meglio mimetizzarsi con l’ambiente circostante; il tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell’insieme fondazione-muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in c.a.
I prefabbricati in calcestruzzo di cemento, sono confezionati con alti dosaggi di cemento a media resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2.4 t/m^3, con armatura adeguata in acciaio B450 A/C.
I  muri a contrafforti  devono essere conformi alla norma UNI EN 15258:2008 aggiornato alle NTC2018, dovranno essere realizzati secondo i disegni costruttivi e calcoli allegati elaborati per sopportare i carichi come indicati nel progetto originale. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua di calcestruzzo a consistenza plastica e resistenza caratteristica non inferiore a Rck 200, armata con rete elettrosaldata di acciaio B 450 A/C, dimensioni mm ….. , maglia mm …….. stesa, sovrapponendo maglia a maglia sulle giunzioni, con spessore minimo di cm ….. , e risultare rettilinei, compatti, levigati, senza fessure e con estradosso della soletta livellato in modo che in fase di posa gli elementi scatolari possano incastrarsi in modo corretto.
Ciascun elemento dovrà avere una lunghezza non inferiore a quella prevista dal disegno costruttivo e terminare con apposito incastro perimetrale maschio-femmina o liscio come definito nello stesso.
I manufatti non devono presentare alcun foro né per il sollevamento né per la movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite con appositi chiodi di sollevamento dotati di maniglie adeguate, tramite autogrù di adeguata potenza, l'impresa dovrà essere altresì dotata di idonei mezzi per il montaggio evitando tassativamente l'uso della benna o similari, nel rispetto del D.Lgs. 494 in riferimento al "Piano di Sicurezza", l'Ente Appaltante darà a questo proposito una stesura di sintesi essenziale dalla quale non si può derogare. 

Solo se previsto da capitolato speciale d’appalto i muri saranno rivestiti in pietra naturale/rivestimento in matrice 

La D.L. potrà fare verificare a laboratorio di propria fiducia la rispondenza dei manufatti, delle armature e del rivestimento esterno sia per spessore che per composizione, ogni spesa sarà a carico della ditta Aggiudicataria della fornitura. 
I muri dovranno essere datati e marcate in modo indelebile e chiaramente visibile dalla ditta costruttrice, e dovrà essere fornito in allegato al D.D.T. documento per marcatura CE secondo metodo 2 della norma UNI EN 15258:2008, non saranno accettate se non aventi almeno 20 giorni di stagionatura, inoltre dovranno essere prodotte in stabilimento avente sistema F.P.C. ( controllo produzione fabbrica ) certificato secondo UNI EN 15258:2008 per elementi muri prefabbricati a contrafforti.

Dimensioni nominali : base mm XXXX altezza mm XXXX lunghezza elemento mm XXXX
Pareti spessore mm XX
Altre caratteristiche come da disegno costruttivo allegato, parte integrante della presente voce di capitolato. 

La quotazione comprende il costo dello muro, del rivestimento, del trasporto presso cantiere e la posa in opera:
€/mq = XXX,XX (valore determinato mediante foglio excel allegato)
NOTE= La presente valutazione economica non considera tutte quelle lavorazioni propedeutiche alla messa in opera dei manufatti.


